## Slide 1: MENA1000-Materialer, energi og nanoteknologi- Kap. 10 Energi; kilder, konvertering, lagring
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Universitetet i Oslo
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
Energikilder - reserver og bruk
Solenergi
Direkte og indirekte
Fossile energikilder
Andre energikilder
Konvertering
Lagring

## Slide 2
Fornybar solenergi
direkte indirekte
Kjerne-
kraft
Geo-
varme
Fossile
brensel
(ikke-
fornybar
energi)
Kilder
Fordeling
Lagring
Transport
Bruk
Vind,
bølge
Vann-
kraft
Foto-
voltaisk
Elektrolyse
Hydrogen
Brenselcelle
Sol-
varme
Varme
Elektrisitet
Motor
Bio
Tide-
vann
Energi; Kilder og bruk (med hydrogenlagring)

## Slide 3: Solenergi og andre energikilder; reserver og forbruk
Figur: Bellona

## Slide 4: Verdens energikilder i et historisk perspektiv
Figur: Statoil
2004: 11 059 MTOE = 128,3 PWh

## Slide 5
Kilde: Energy Information Administration, IEO 2007
Verdens energiforbruk fordelt på brenseltyper
Enheter:
Effekt: W = J/s = VA = VC/s; typisk mange MW Energi: J, PJ, Wh, TWh, TOE

## Slide 6: Energibruk

## Slide 7: Verdens landområder

## Slide 8: Verdens befolkning (2002)

## Slide 9: Verdens personbiler (2002)

## Slide 10: Verdens forbruk av brensel (2001)
Brensel: gass, kull, olje, bio og kjernekraft

## Slide 11: Verdens økte forbruk av brensel (1980 – 2001)

## Slide 12: Energiflytdiagram USA 2008

## Slide 13: Energiforbruk i Norge
Figur: www.ssb.no

## Slide 14: Energiforbruk i Norge
Figur: www.ssb.no

## Slide 15: Energiforbruk i Norge
Figur: www.ssb.no

## Slide 16: Solen
Solen
  Hydrogenbrenning
    Totalreaksjon: 4 protoner blir til en heliumkjerne + tre typer stråling:
    411p = 42He + 2e+ + 2 + 3
    Solen gir fra seg energi som stråling og mister litt masse i hht. Einstein:
    E = mc2
    Total effekt: 3,86 • 1026 W
    Temperaturen i kjernen: T = 15 600 000 K
    Temperaturen på overflaten: T = 5800 K
    max = 0,1 – 1 m

## Slide 17: Stråling til Jorden
(Repetisjon fra Kap. 2)
1,496 • 1011 m (150 millioner km) fra Solen til Jorden
Effekten per m2 (solarkonstanten S) avtar med kvadratet av avstanden.
S (på jordens solside) = 1370 W/m2
30% reflekteres direkte (albedoen), 70% absorberes (på solsiden)
Stråling fra Jorden skjer fra hele overflaten på alle sider. Derfor kan Jorden avgi all stråling den mottar, selv om temperaturen er lav. I følge Stefan-Boltzmann (kap. 2) burde temperaturen på jordoverflaten være omtrent -20 °C;
max = ca 15 m (infrarødt)
Imidlertid sørger CO2 og H2O for mer absorbsjon i dette området enn for sollyset (synlig og ultrafiolett område; O3 og H2O), slik at temperaturen på overflaten er høyere for å oppnå energibalanse.
Figur: Ekern, Isnes, Nilsen: Univers 3FY.

## Slide 18: Direkte solenergi - termisk
Absorbsjon av sort legeme
  Fra lys til varme
  eller elektrisitet
  Termisk solkraftverk
    pasive og aktive
  Lagring av varme mulig
Figurer: Bellona, Høgskolen i Volda, BrightSource Energy

## Slide 19: Fra elektromagnetisk stråling (lys) til elektrisitet Fotovoltaiske celler - solceller
Krystallinsk silisium (wafers)
  10-20% effektivitet
Amorft silisium
  5-10% effektivitet
  Mindre materialforbruk
  Kan innbakes i polymerer; fleksible celler
GaAs
  Mer egnet båndgap
  Dyrere teknologi
Tandemceller
Kombinasjon med solvarmefangere

## Slide 20: Fra lys til elektrokjemiske prosesser Fotoelektrokjemiske celler
Fotogalvanisk
  Spenning ved lys på elektrode
Fotoelektrolytisk
  Spalter vann direkte

## Slide 21: Fra lys til elektrokjemiske prosesser Fotoelektrokjemiske celler – forts.
Fotobiologisk
  fotosyntese
  H2 fra bakterier, alger
Grätzel-celler
  ”dye-sensitized”
  Ledende glasselektroder
  Halvleder (nano-TiO2)
  Adsorbert fargestoff (”dye”)
  Elektrolytt
  Redokspar (I- / I3-)

## Slide 22: Indirekte solenergi - vind
Vinge for 4 MW mølle: 60 m, 14 tonn, glassfiber
Fotos: http://www.windmillworld.com/, http://www.ing.dk, Norsk Hydro

## Slide 23: Indirekte solenergi - vind
Moden teknologi
  Men trenger lagring av produsert strøm i land uten vannkraft
”Fullt” utnyttet i enkelte land
  eks. Danmark
  Norge langt etter
    Har gode vindressurser
    Stort inngrep i landskap (?)
    Kostbar installasjon
    Velegnet offshore

## Slide 24: Indirekte solenergi - bølger
To hovedtyper
  Turbin basert på flottør eller annen bevegelse opp-ned
    Åpent hav eller i kystformasjoner
    Kan kombineres med vindkraft?
  Samling og fukusering av bølger; løftes inn i reservoar i basseng eller fjordarm
    Turbin i utløp
    Lagring innebygget
Figurer: Kværner, Norsk Hydro

## Slide 25: Indirekte solenergi - vannkraft
Innebygget lagring i sjøer og demninger
Økende interesse for mindre vannkraftverk
  10 MW: Småkraftverk
  1 MW: Minikraftverk
  100 kW: Mikrokraftverk
Fra Kapittel 3:
El-generator
El-motor
Figur: NVE, Energi teknikk AS, Mikrokraft AS

## Slide 26: Vannkraft og annen kraftproduksjon i Norge

## Slide 27: Bioenergi
Termokjemisk prosessering
  Pyrolyse
    Produkt: Trekull, oljer
  Gassifisering
    Oksidasjon med damp, luft, O2
    Produkt: CH4, C3H8, CO, H2
  Forbrenning
Figurer: Bellona, Høgskolen i Volda
- Med biomasse mener vi trevirke, kompost, avfall, flis, etc.
- Hva med mat?

## Slide 28: Deponigass
Avfallsdeponier utvikler gass ved forråtnelse og gassifisering
Kan brukes til elektrisitet og fjernvarme
Oslo:
  1000 GWh/år bioenergi
  Mest fjernvarme
  50 GWh elektrisk via dampturbin
Drammen: Lager H2 ved reformering; for hydrogenbiler 
Figurer: http://www.mikrokraft.no/gasskraft.htm

## Slide 29: Geotermisk varme og jordvarme
Kilder til geotermisk energi:
  Varmestrøm fra jordens varme kjerne
  Kjernereaksjoner i mantelen
Strømmer til jordoverflaten
  Gjennomsnittlig 0,063 W/m2
  Totalt 32 TW for hele kloden
Virker sammen med oppvarming fra sola; jordvarme
Vi kan ta ut geotermisk varme fra store dyp eller der varme når opp gjennom sprekker i skorpen
  > 40°C: Oppvarming
  > 150°C: Dampturbin for elektrisitet

## Slide 30: Varme og varmepumper
Varm luft (T > 0 K) kan deles i en varmere del og en kaldere del, med konstant totalenergi.
Det koster litt energi (typisk 25%) å kjøre prosessen i endelig hastighet.
Dvs: 1 kW elektrisitet inn kan typisk gi 3 kW varme ut.
Vi varmer huset og kjøler uteluften (eller hav/sjø). Solen varmer omgivelsene opp igjen over tid, dvs. dette er i lengden solenergi.
Figurer: SINTEF

## Slide 31: Tidevannskraft
Månens (og Solens) gravitasjon trekker på havvannet i regelmessige svingninger
To prinsipper:
  Mølle som utnytter strømmen gjennom sund begge retninger
  Oppfylling av åpnet basseng eller fjordarm – stengning – utløp gjennom turbin
Norges første anlegg i Kvalsundet ved Hammerfest
Figurer: Hammerfest Strøm

## Slide 32: Fossile energikilder
Kull
  Komplekst
    organisk
      C,H,O,S,N
    uorganiske mineraler
Hydrokarboner
  Alkaner; mettede
    CnH2n+2
    Metan, etan, propan, butan…
  Alkener og alkyner (umettede)
    eks. eten C2H4 og etyn (C2H2)
  Uforgrenede/forgrenede
  Uaromatiske/aromatiske (ringformede)
  Gass: n = 1..3
  Råolje: n = 2….
  Forbrenner til CO2 og H2O, eks.:
    CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Figurer: Bellona, Wade: Organic Chemistry

## Slide 33: Kull
Største reserve av energi på jorden
  Mange kvaliteter
  Mange bruksområder
    Forbrenning
    Foredling som brensel
    Råstoff
    Karbotermisk reduksjon – fremstilling av metaller
Behandling som for biomasse:
  Forbrenning
  Pyrolyse
    koks
  Forgassing
    Med damp til vanngass:
      C + H2O = CO + H2
Høye innhold av svovel
  SOx; sur nedbør
Tungmetaller
Sot
Kina: 3 215 døde under produksjon av kull i 2008 (offisielle tall, i følge www.china.org.cn)

## Slide 34: Olje
Råolje:
  Gass, flytende, fast
  Varierende svovelinnhold
Fraksjonert destillasjon, bl.a.:
  Gass (n=1..2)
  LPG (Liquefied Petroleum Gas) (n=3..4)
  Bensin (n=5..8)
  Flybensin og diesel (n=9..16)
  Oljer (fyring, smøring) (n=16..30)
  Paraffinvoks (n>25)
  Asfalt (n>35)
Cracking
  Deling i mindre komponenter
  Øker andelen lettere råstoffer, for bensin og polymerer
Prosessering
  Hydrogenering/dehydrogenering
  Oksidasjon, aromatisering, polymerisering
Petroleumsindustri: olje og gass
Petrokjemisk industri: avledede produkter
Destillasjonstårn og cracker
Figur: Wade: Organic Chemistry

## Slide 35
  Typisk sammensetning:
      70% CH4
      10% C2H6
      15% C3H8
      5% andre
  LNG (Liquefied Natural Gas)
  Lave svovelinnhold
  Viktige reaksjoner:
    Partiell oksidasjon til syntesegass
      CH4 + ½O2 = CO + 2H2
    Dampreformering til syntesegass
      CH4 + H2O = CO + 3H2
    Vann-skift
      CO + H2O = CO2 + H2
    Metanolsyntese
      CO + 2H2 = CH3OH
    Dimerisering, eks.
      2CH4 = C2H6 + H2
Snøhvitfeltets ilandførings- og LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest
Dagens LNG-skip, utviklet av Kværner
Figurer: Statoil
Kårstø: 3,5 TWh
Naturgass

## Slide 36: Varmemaskiner
Fossile brensel konverteres i all hovedsak til varme ved forbrenning, og videre til bevegelse ved varmemaskiner.
Varmemaskiner er godt utviklet og moden teknologi.
Begrenset effektivitet – Carnot-syklus (Kap. 3)
Roterende maskiner - turbiner
Reverserende maskiner - motorer

## Slide 37: Varmemaskiner: Turbiner for ekspanderende gasser
Dampturbin
  Kjel
Gassturbin
  Brennkammer
    Turbin
    Kompressor

## Slide 38: Fra kjemisk til mekanisk energi; roterende motorer Gassturbin Jetmotor

## Slide 39: Jetmotor i biler?
Jaguar CX 75 konsept
Elbil med mikrogassturbin “range-extender”

## Slide 40: ”Combined cycle” kraftverk
Gassturbin
Dampturbin

## Slide 41: Fra kjemisk til mekanisk energi; reverserende motorer Dampmaskinen

## Slide 42: Fra kjemisk til mekanisk energi Forbrenningsmotorer
Reverserende
  Velkjent
    1…n sylindre, 2- eller 4-takter
    Otto
      Eksplosjon tennes med gnist
    Diesel
      Eksplosjon skjer ved tilstrekkelig kompresjon
Roterende
  Wankel
    Morsomt og i prinsippet effektivt design, men nå ute av produksjon

## Slide 43: Sterlingmotoren
Lukket gassmengde
Ekstern oppvarming og avkjøling
  Kan bruke mange energityper; alt som avgir varme: brensel, elektrisitet, solvarme…
I prinsipp effektiv og stillegående

## Slide 44: Solvarme og stirlingmotorer

## Slide 45: Virkningsgrad (effektivitet)
= avgitt effekt dividert på tilført energi per tidsenhet
  tilført energi oftest lik varmeinnholdet (reaksjonsentalpi) for brenselet
  Virkningsgrad typisk 20% (bil) til 50% (gassturbin)
Tap:
  Irreversibel termodynamikk, Carnotsyklus
  Varmetap
  Ufullstendig brenselutnyttelse
  Friksjon
  Tomgang
  Tapene blir til varme; kan utnyttes og øke total effektivitet
    Dampturbin og generator
    Termoelektrisk restvarmegenerator
    Oppvarming av bil
    Fjernvarme til hus

## Slide 46: Avgassrensing og -kontroll
For mye luft: NOx
For lite luft: Hydrokarboner og sot
Feedback til motor og forgasser fra
  Lambdasensor (pO2)
  NOx-sensor

## Slide 47: CO2-separasjon – ”CO2-fritt kraftverk”
C eller CO2 må mest mulig fjernes fra fossile brensel, og deponeres, slik at vi i praksis brenner bare hydrogenet
Separasjon av CO2 før forbrenning (skille CO2 fra H2)
Separasjon av CO2 etter forbrenning (skille CO2 fra N2 og H2O)
  Amin-absorbsjon
  Alternative metoder
Separasjon av O2 og N2 i luft før forbrenning (skille CO2 fra H2O)
  Luftdestillasjon
  Membraner
Figur: http://www.co2captureproject.org.

## Slide 48: CO2- og H2-håndtering med blandede ledere for gasseparasjonsmembraner
Fra naturgass til syntesegass uten nitrogen
Ekstraksjon av hydrogen (med nitrogenet som sveipgass)
Deponering av CO2
Eksempler på materialer:
  La0.9Sr0.1FeO3-y
  La2NiO4+y
  Pd
  SrCe0.95Yb0.05O3
O2-
2 e-
O2+N2
N2
CH4
CO + CO2 + H2 + H2O
H+
e-
H2
CO + CO2 + H2 + H2O
CO + CO2 +
H2 + H2O

## Slide 49: CO2-deponering Mange muligheter: mer et spørsmål om pris
Figur: http://script3.ftech.net/~ieagreen/what_is_co2.htm

## Slide 50: Fra fossil til fornybar energi
Reservene av hydrokarboner varer ikke evig
CO2 endrer trolig klimaet dramatisk
Overgang til ikke-fossil, fornybar energi er derfor nødvendig
Dette vil måtte gjøres over tid, fordi
  fornybar energi er dyrere enn fossil
  hydrogen fra fossile kilder er billigere enn fra fornybare
  fornybar energi er oftest vanskeligere å transportere og lagre
  overgangen krever tid og mye ekstra energi (materialer, anlegg…)
Redskaper:
  Bedre bruk av fossil energi
  Utbygging av fornybar energi
  Energieffektivisering
  + kombinasjoner
Krever nye og bedre prosesser og materialer (derfor MENA1000!)

## Slide 51: Kjernekraft - fisjon
Uran; flere isotoper; 238U (stabil) og 235U
Anriker uran på 235U ved filtrering av UF6(g)
235U + n (”kaldt”) = 236U = 92Kr + 142Ba + 2n + energi
En fisjonsreaktor har
  brenselsstaver med 235U
  absorbatorstaver (eks. Cd)
  moderatorstaver (eks. grafitt, H2O)
  kjølemiddel (H2O, D2O)
Figurer: The Uranium Institute, Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 52: Problemer med kjernekraft
Kjernefysiske våpen
  Atombomben (fisjon)
  Hydrogenbomben (fusjon)
Ulykker, terrorhandlinger
Lagring av avfall
  Nedbrytning og korrosjon av innkapslingsmaterialer
Hvem bestemmer hvem som får lov til å ha kjernekraftverk?
Figur: US DoE

## Slide 53: Fra kjemisk til elektrisk energi Brenselceller
Sir William R. Grove, 1839
H2 + ½ O2 = H2O
Svovelsyre som elektrolytt
H2 og O2 som brensel
Kunne også spalte vann (elektrolysør)

## Slide 54: Mange typer brenselceller Eksempler: H2 + luft
Fosforsyre (PAFC)-,
Alkaliske (AFC)- og
Smeltekarbonat (MCFC)-
brenselceller er relativt etablerte og eksisterer i store anlegg, men har problemer med aggressiv flytende elektrolytt. Vi vil i det videre bare behandle brenselcelle-typer med faste elektrolytter; PCFC, PEFC og SOFC.

## Slide 55: Brenselcelle med rent protonledende elektrolytt Proton Conducting Fuel Cell (PCFC)
H2 + ½O2 = H2O
Enkel “balance-of-plant” (BOP)
3 klasser rene protonledere:
Høytemperatur polymerer:
eks. poly-benzimidasol (PBI)
Faste syrer:
eks. CsH2PO4
Protonledende oksider:
eks. Y-dopet BaCeO3

## Slide 56: Polymer-elektrolytt-brenselcelle
50-85°C
Elektrolytt: Nafion® og lignende
  H3O+-leder + drag av ca. 5 H2O
  Vann må sirkuleres
Elektroder: Porøs C + Pt
Brensel: Rent H2
Problemer:
  Katalysatorforgiftning (CO)
  Pris (Pt + elektrolytt)
Ledende brenselcelleteknologi for transport (biler, busser…)
Oak Ridge Natl. Lab.

## Slide 58
Mercedes B-class FCELL

## Slide 59: PEFC H2-biler; status/eksempler
Mercedes B-klasse FCELL
  Kommersielt salg 2013..2015..2017
Toyota
  Fra Prius til Hydrogen FCV
  Starter kommersiell produksjon nå
  Kommersielt salg 2015
Hyundai
  iX35 FCV kan nå kjøpes kommersielt (2013)
  600 km rekkevidde, 100 kW
  1 kg H2 per 100 km
Nissan, Honda, GM, …

## Slide 60: PEFC
+
  Generelt for brenselceller
    Miljøvennlig
    Effektiv
    Fleksibel
    Modulær
  Spesielt for PEMFC
    Rask oppstart
    Mekanisk robust
-
  Komplisert teknologi
  Dyrt
    Nafion
    Pt
  Må ha rent H2 som brensel
    CO-passivering
    Transport, lagring
  Lav verdi på spillvarme
Forskning
    Høyere temperatur (mindre Pt, høyere CO-toleranse)
    Vannhåndtering eller systemer uten vann (N som proton-vert istedet for O)
    Nye polymerer
    Nanostruktur i elektroder (mindre Pt nødvendig)

## Slide 61: Direkte metanol-brenselcelle DMFC
50-85°C
Elektrolytt: Nafion® og lignende
Elektroder: Porøs C + Pt/Ru
Brensel: CH3OH(aq)
Lav effektivitet
Løselighet av metanol i elektrolytten; kjemisk kortslutning
God brukervennlighet

## Slide 62: Fastoksid-brenselcelle - Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

## Slide 63
SOFC trenger transport: Punktdefekter – hvor mange ser du?

## Slide 64
Punktdefekter

## Slide 65
-
+
anode
O2-
ioneleder
CH4
O2 + N2
N2
O2
N2
e-
H2O
H2
CO
H2O
CO2
CO2 H2O
Elektrolytt
Zr1-xYxO2-x/2 (YSZ)
Katode
La1-xSrxMnO3 (LSM)
Anode
Ni-YSZ
Bipolar plate
Stål
La1-xCaxCrO3
SOFC materialer
Tettinger
Glass/glasskeramer
Katalysatorer

## Slide 66: Ledningsevne i SOFC-materialer

## Slide 67: Eksempel på mikrostruktur
Notes: Ni-YSZ anode – elektrolytt – LSM katode

## Slide 68: Rørdesign

## Slide 69: Planare design

## Slide 70: SOFC Auxiliary Power Unit (APU)

## Slide 71: SOFC
+
  Generelt for brenselceller
    Miljøvennlig
    Effektiv
    Fleksibel, modulær
  Spesielt for SOFC
    Brensel-tolerant
    Høy verdi på spillvarme
    Integrasjon i prosesser
-
  Komplisert teknologi
  Dyrt
    Avanserte keramer
    Sjeldne grunnstoffer
  Mekanisk lite robust
  Lang oppstartstid
  Degradering ved høy temperatur
Forskning
    Lavere temperatur (mindre korrosjon, rimeligere bipolare plater)
      Tynnere lag. Bedre katalysatorer.
    Nye materialer. Protonledende oksider.
    Prosessintegrasjon. Kombinerte el-varme anlegg med brenselcelle og gassturbin.

## Slide 72: Potensial og effekt vs strøm for en brenselcelle
Eksempelet i figuren:
  1 mm tykk YSZ elektrolytt
  Ca-dopet LaCrO3 elektroder
  H2 + luft
Cellen har elektrisk tap i
  elektrolytten (”IR”)
  overpotensialer i katode og anode
Cellepotensialet E faller fra Nernst- potensialet når vi øker strømmen.
Den elektriske effekten P går fra 0, via et maksimum, tilbake til 0.
Den elektriske effektiviteten går tilsvarende fra 100%, via 50%, til 0.
Vi opererer ofte brenselceller ved 2/3 av maksimums-effekten

## Slide 73: Elektrisk effekt og virkningsgrad
Elektrisk effekt ut Pe er lik Pin multiplisert med faktorer som beskriver effektiviteten:
Pe = G uf Pin
G elektrisk virkningsgrad
uf brenselutnyttelsesgrad
Pe / Pin = G uf Virkningsgrad for cellen
  Typisk 50%
G = Pe / (Pin uf ) = wel / wtot = G / H
  Teoretisk kan G være >100%

## Slide 74: Brenselceller; egenskaper
Ingen flamme – direkte fra kjemisk til elektrisk energi
  Mindre NOx
I prinsippet Gibbs energi; ingen Carnot-syklus
  men andre tapsledd
    Elektrisk virkningsgrad
    Brenselutnyttelse
Fleksible
Modulære
Støyfrie
Mer effektive enn motorer ved varierende effektuttak

## Slide 75: Elektrolysører
4H+
2H2
O2
2H2O
U
Proton conducting electrolyser
+
4e-
Reversert brenselcelle
AFC- og PEFC-deriverte typer mest utbredt
H2-fyllestasjoner med elektrolysør; fra elektrisitet til H2 on-site
4H+
2H2
O2
2H2O
R
Proton conducting fuel cell
Cathode +
Anode -
4e-
+
-

## Slide 76: Lagring av elektrisk energi Kondensatorer
Platekondensator
Keramisk kondensator (dielektrika, ferroelektrika)
Elektrolyttkondensator
  Utnytter elektrokjemiske dobbeltlag mellom en elektrolytt og en elektrode
Super/ultra-kondensatorer
  Forbedrede elektrolyttkondensatorer
  Nano-karbonpartikler
  Nano-metalloksidpartikler
Hybride kondensatorer/batterier

## Slide 77: Superkondensatorer
Raske effektuttak i elektriske transportmidler

## Slide 78: Lagring av elektrisitet Elektrokjemisk konvertering; akkumulatorer
Primære batterier
  Energien lagres av fabrikken
  Kastes/resirkuleres etter bruk
Sekundære batterier = akkumulatorer
  Kan reverseres; lades opp
  Mange typer: Pb, NiCd, NiMH, Li-ion
Notes: Studentene bør lære Li-ion figuren og å kunne tegne og forklare den i opplafning (som over) og utladning: Strømmen reverseres – spenningsfortegnet opprettholdes.

## Slide 79: Elektriske biler
Drives av elektromotorer
Oppladbart batteri
  Kan ha superkondensatorer som akselerasjonshjelp
  Plug-in lading
    Med forskjellige typer ”range extenders”
      Motordrift
      Motor + generator
      Brenselcelle
  (mange typer hybrider)
Brenselcelle
Motorer kan gå på mange typer brensel; bensin/diesel, gass, biodrivstoff, hydrogen.
Brenselcellene er av PEFC-type; Går på hydrogen (komprimert eller fra on-board prosessert drivstoff)

## Slide 80: Metall-luft-batterier
Blanding av batteri og brenselcelle
Brensel: Metallstaver
  Al, Zn, Mg
Oksidant: Luft, evt. luft løst i vann
I den senere tid også utviklet i retning av oppladbare batterier; akkumulatorer

## Slide 81: Lagring av strøm i superledere
Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES)
Likestrøm induseres i en tykk, superledende ring (tyroid)
Fortsetter å gå ”uendelig”
Kan tas ut ved behov; induserer da strøm i den utenforliggende spolen
Brukes i UPS (Uninterruptible Power Supplies) for oppstart+noen sekunder etter strømbrudd
Dyrt, men bra!

## Slide 82: Hydrogen
Men lagring og transport er dyrt
Gass
Flytende
Hydrogenlagringsmaterialer
  Metaller og legeringer
  Alanater, boranater
  Nanokarbon
  Hybridmaterialer
Flytende hydrogenbærere
  Alkoholer og andre C-holdige
  NH3 og andre N-holdige

## Slide 83: Andre energilagringsmetoder
Mekanisk potensiell energi
  Lufttrykk – tomme gruveganger
  Vanntrykk – pumping opp til bassenger og sjøer
Mekanisk kinetisk energi
  Løpehjul (flywheel)
  Superledende magnetisk friksjonsfri opplagring
    Sikkerhetsaspekt?
Termisk
  Varmekapasitet
  Faseomvandlingsmaterialer

## Slide 84: Forbruk, nedbrytning og gjenvinning av materialer
Å lage teknologi for fornybar energi koster også energi
Degradering
Nedbrytning
Kostnad ved skrotning
Gjenvinning

## Slide 85: Oppsummering - Energikilder
Bærekraftig bruk av energi:
  Bedre bruk av fossile reserver
    Med reduserte CO2-ustlipp
  Utbygge fornybare kilder
  Ta i bruk hydrogenteknologi
    med hydrogen fra både fossile og fornybare kilder
  Effektivisere bruk av energi
Nøkkelen ligger i ny og bedre konvertering, lagring og transport av energi (neste kapittel). For dette trenger vi nye og forbedrede materialer.
Figur: Bellona

## Slide 86: Oppsummering Energikonvertering og -lagring
Energikonvertering
  Fra sollys til elektrisitet m.m.
  Fra vind/vann til mekanisk
  Fra kjemisk til varme
  Fra nukleær til varme
  Fra varme til mekanisk
  Fra mekanisk til elektrisk
  Brenselceller
    mange typer; lær en eller to godt!
Energilagring
  Elektrisk
    Spenning (ladning)
    Strøm
  Kjemisk
    Akkumulator
      Lær Li-ion m.m.!
    Hydrogen
  Mekanisk