## Slide 1: MENA1001; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap. 8 Mekaniske egenskaper og konstruksjonsmaterialer
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og nanoteknologi
Universitetet i Oslo
FERMiO, Forskningsparken
Gaustadalleen 21
NO-0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
Mekaniske egenskaper
Belastning
Spenning
Deformasjon
Konstruksjonsmaterialer
Metalliske
Keramiske
Polymerer
m.m.
Foto: http://Sandlund.net

## Slide 2: Belastning og deformasjon Belastning på et legeme = indre krefter + ytre krefter
Indre krefter
  Gravitasjonelle
  Elektromagnetiske
  Endres ved akselerasjon
  Omfatter også effekter av termisk ekspansjon ved ujevn oppvarming
  Påvirker (belaster) materialet bare hvis de er inhomogent fordelt
Ytre krefter
  Ytre krefter som gir belastning forekommer som balansert par
  Ubalanserte krefter (netto kraft) gir opphav til akselerasjon
Deformasjon
  Belastning fører til deformasjon
  Forholdet mellom belastning og deformasjon gis av materialets mekaniske egenskaper
  Testes med strekkstav

## Slide 3: Krefter, spenning (eng. stress) og deformasjon (strain)
Spenning = kraft per areal
  Enhet N/m2 = Pa
  = ”Trykk”
  For faste stoffer:
    Normalspenning
    Skjærspenning

## Slide 4: Deformasjon - oversikt
Normal tøyning
Skjærtøyning
Spenning s = F / S0 kraft / startareal
Sann spenning  = F / S(e) kraft / sant areal
Elastisk deformasjon
  Stivhet; elastisitetsmodul, E-modul: E = s / e
  Deformasjon: e = s / E
  Spenning: s = E e
Plastisk deformasjon – avhenger av metode
  Elastisitetsgrensen (yield point)
  Flytespenning (yield strength) (0.2% irreversibel deformasjon)
  Strekkfasthet (tensile strength)
Brudd
  Duktilt
  (eller sprøtt)
Figurer: M.A. White: Properties of Materials, A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 5: Elastisk deformasjon (tøyning, strain)
Elastisk deformasjon: Forandrer avstander, men får ikke nye naboer
Poissons forhold:
Figur: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 6: Elastisk deformasjon; interatomiske potensialer
Hooke; harmoniske fjærer: Kraft mellom atomer er proporsjonal med avstand fra likevektspunktet (symmetrisk):
Generelt: Kraften F er proporsjonal med den deriverte av potensiell energi V mht avstanden r:
Men i bindinger mellom atomer og ioner er energien og kraften ikke symmetrisk (anharmonisitet, se fig.)
E-modulus (stivheten) er den deriverte av F-vs-r-kurven.
Figurer: M.A. White: Properties of Materials

## Slide 7: Termisk ekspansjon
Skyldes anharmonisiteten i interatomisk potensial
Likevektspunktet forflytter seg ved oppvarming
Oppgis som relativ økning i dimensjon per grad K
Typisk 10*10-6 /K
  De aller fleste stoffer har betydelig termisk ekspansjon
  Noen stoffer har nær null termisk ekspansjon
  Unntak: noen stoffer har negativ termisk ekspansjon
Figurer: M.A. White: Properties of Materials

## Slide 8: Plastisk deformasjon
Plastisk deformasjon – avhenger av metode
  Elastisitetsgrense
  Flytespenning (ved 0.2% irreversibel deformasjon)
  Strekkfasthet
    Grovt sett proporsjonal med E-modulus
  Hardhet
Duktilt brudd
  Duktilitet (plastisitet)
Figurer: M.A. White: Properties of Materials

## Slide 9: Plastisk deformasjon
Skyldes skjærspenninger
Foregår i tettpakkede plan – glideplan
Figurer: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 10: Plastisk deformasjon
Foregår ved dannelse og bevegelse av dislokasjoner
Figurer: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 11: Mobilitet av dislokasjoner. Herding
Flere mekanismer hindrer dislokasjoner i å bevege seg:
  Fremmedatomer og andre punktdefekter
  Utfellinger
  Korngrenser
  Dislokasjoner hekter hverandre
Mekanismer for å omgå hindrene
  Frank-Read-kilder
  Vakansklatring
  Diffusjon
Figurer: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 12: Deformasjon ved tvillingdannelse
Figurer: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 13: Brudd !
Duktilt brudd
Sprøbrudd
Bruddseighet = spenning ved brudd
Forutsigbart i metaller + plaster
  men obs: materialtretthet
Uforutsigbart i keramer
  Avhenger av
    Defekter
    Overflatefinish
  Mottiltak:
    Transformasjonsstyrking
    Kompositter

## Slide 14: Termospenninger
Foto: M. Huse, UiO
Herding ved rask avkjøling:
  Sammentrekning i overflaten
  Flyt av materiale til overflaten
  Kompresjonsspenninger i overflaten når volumet under trekker seg sammen ved lavere temperatur
  = Herding
Temperatursvingninger i anisotrope materialer
  Korn utvider seg forskjellig i forskjellige retninger
  Spenninger
  OK ved høy temperatur: dislokasjoner + diffusjon
  Sprekkdannelser ved lave temperaturer
  Små korn + porer kan hjelpe

## Slide 15: Konstruksjonsmaterialer; Metalliske materialer
Rene metaller
  Bløte
  Høy elektrisk ledningsevne
  I bruk som elektriske ledere
    Cu, Al
  Høytemperaturmaterialer
    W, Mo, Ta
  W i glødelamper
    ThO2-partikler dispergert
    Pulvermetallurgisk forming
Figur: E. Hornbogen: Werkstoffe

## Slide 16: Legeringer – oversikt over herdbare legeringer og støpelegeringer
Legeringer gjøres hardere (herdes) i tre kategorier. Dette har med hvordan og hvor effektivt dislokasjoner hindres i å gli og derved deformere materialet.:
  Løsningsherdbare legeringer
  Utskillningsherdbare legeringer
  Omvandlingsherdbare legeringer
Alternativt kan man vektlegge lavest mulig smeltepunkt, ved å gå etter eutektikum:
  Støpelegeringer
Figurer: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 17: Løsningsherdbare legeringer
Enfase
Dislokasjoner hindres av fremmedatomer
Figurer: M.A. White: Properties of Materials, A. Almar-Næss: Metalliske Materialer, W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 18: Utskillningsherdbare legeringer
Høyere innhold av legeringselement
Tofaseområde
Dislokasjoner hindres av utfellinger
Figurer: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering, A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 19: Utskillningsherdbare legeringer
Figurer: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 20: Stål – utfellings- og omvandlingsherdbare Fe-C-legeringer (austenittiske og martensittiske stål)
Jern (lite C)
Stål (mer C – forskjellige varmebehandlinger)
Støpejern (enda mer C)
Figurer: A. Almar-Næss: Metalliske Materialer

## Slide 21: Superlegeringer
Utskillningsherdbare legeringer
Hovedkomponent Cr, Ni, Co, Fe
Legeringselementer Al, Si, Ti, Mo, Nb, W
  herdende sekundærfaser
  beskyttende oksidlag
    Cr2O3, Al2O3, SiO2
Faste og korrosjonsbestandige ved høye temperaturer
  rotorblader for jetmotorer og gassturbiner
  Rettet størkning, enkrystaller, belegg, osv. øker temperaturbestandigheten ytterligere
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering
Gass- og flymotorturbinblader lages av stadig forbedrede superlegeringer:
Herdet polykrstallinsk …rettet størkning …enkrystall

## Slide 22: Hukommelsesmetall
Eksempel på hukommelsesmetall
  To polymorfe strukturer av en Ni-Ti-legering (Nitinol)
    Høy temperatur: Symmetrisk austenittisk
    Lav temperatur: Asymmetrisk martensittisk
  Deformasjon ved lav temperatur av den myke martensittiske strukturen ved tvillingdannelse i flere mulige retninger
  Oppvarming; overgang til austenittisk; bare én mulighet; opprinnelig form gjeninntas.
Eksempel på bruk: Ventiler, utblokkere o.a. i kroppen, oljeinstallasjoner, m.m. som utvides til normal størrelse etter installasjon.
Figur: M.A. White: Properties of Materials.

## Slide 23: Amorfe stoffer, glass, polymerer
Kortrekkende orden
Ingen langtrekkende orden
Glasstemperatur i stedet for smeltetemperatur
Diffuse diffraksjonsspektra
Amorfe keramer
Amorfe metaller
Glass (faste væsker)
Polymerer
Figur: Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 24: Metalliske glass
Meget hurtig avkjøling (eks. som dråper som skytes mot et spinnende, avkjølt kopperhjul
Amorfe
Eks. Fe0.8B0.2 eller Fe80B20
Nye egenskaper
  Mekaniske
  Magnetiske
  Katalytiske
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 25: Tradisjonelle keramiske materialer: Oksidkeramikk
Brente, leirbaserte materialer
  Stabile; syre+base
  alkali-, jordalkali- og aluminiumsilikater
  leirkeramikk
  porselen:
    Kaolinitt, feltspat, kvarts
  Suspensjon av kaolinitt i vann – tyktflytende væske
  Forming ved dreiing eller slikkerstøping
  Brenning
  Glasering
  Porsgrund Porselen, Norsk teknisk porselen
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 26: Slikkerstøping (slip casting)

## Slide 27: Ildfastmaterialer
Høytemperaturbruk i smelteovner og lignende, samt i andre tekniske og vitenskapelige sammenhenger
Tradisjonelle, silikatholdige sammensetninger
  < 2000°C
Renere oksider
  < 3000°C
    BeO, MgO
    ZrO2
    ThO2
Termiske barrierer
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 28: Keramiske skjæreverktøy
Transformasjonsstyrket tetragonalt Y-stabilisert ZrO2
  Metastabil tetragonal form
  Går over til stabil monoklin form i sprekkfronten: Sprekk og energi avledes; sprekken stanser
Kniver for fileteringsroboter
Hardere enn stål
Foto: Kyocera

## Slide 29: Hydratiserbare silikater: Sement og betong
Kalsiumsilikater og –aluminater
Brent ved 1400°C
(fri for H2O og CO2)
= Sement
+ sand
= Mørtel
+ pukk etc.
= Betong
Herding omfatter reaksjoner med vann (hydratisering) og CO2 (karbonatisering)
Kan herdes under vann
Norsk spesialitet: mikrosilika(SiO2)-tilsetninger
Armert betong
Spennarmert betong
Fra http://www.fesil.com/microsilica.htm

## Slide 30: Glass og glasskeramer
Amorfe
Keramiske ved lav temperatur
Mykner ved glasstemperaturen Tg
Kvartsglass (smeltet SiO2)
Sodaglass (Na2CO3 + SiO2)
Sodakalkglass (+CaO)
Borsilikatglass (+B2O3)
Blyglass (+PbO)
Glassull, mineralull – isolasjon
Glassfiber – for kompositter
Glasskeramer; Smeltes og størkner som glass, krystalliserer til keram
Figur: E. Hornbogen: Werkstoffe, http://www.uni-koeln.de

## Slide 31: Elementære og ikke-oksidiske keramiske materialer
C og Si
Diamant hardeste kjente materiale; slipe- og skjæreverktøy
Grafitt er et viktig konstruksjons-materiale for mange tekniske applikasjoner
  tm = 3750°C
Karbonglass, karbonglassfiber
To eller flere ikke-oksidiske grunnstoffer
Harde: SiC, Si3N4, AlN, WC, TiB2
Myke (skjærbare): BN
Figur:http://www.alibaba.com

## Slide 32: Polymermaterialer
Råstoffer i hovedsak fra olje/gass (petrokjemi), samt i enkelte tilfeller fra naturen
Polymerer fra monomerer
Eksempel: Polystyren fra styren
Fordeling av kjedelengder n og molekylvekt MP
Strekkfasthet øker med økende MP:
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 33: Polymerisering
Addisjon
  Monomerer
  Eksempler
    polyetylen
    polystyren
  Kopolymerer nA + mB = -[AnBm]-
Kondensasjon
n

## Slide 34: Kopolymerer
Homopolymer (fra addisjon, kondensasjon)
Kopolymerer
  Blokk
  Forgrenet (grafted)
  Alternerende
  Tilfeldig

## Slide 35: Molekylære strukturer
Lineær
Forgrenet
  Korte grener: Hindrer krystallisering
  Lange grener: Endrer plastisiteten betydelig
Nettverk
  Stigekoblede
  Monomer med 3 bindinger
  Krysskoblede (cross-linked) kjeder
  o.a.
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 36: Krystallinitet
Kjedefolding gir områder av krystallinitet
Økt hardhet
Amorfe og krystallinske plaster er sprø ved svært lave temperaturer, gjennomgår en mykning ved en Tg og smelter til slutt ved høy temperatur dersom de ikke er krysskoblede.
Figurer: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering

## Slide 37: Hovedkategorier av polymermaterialer
Smelteplaster (termoplaster)
  Ikke krysskoblede
  Myke, skjærbare
  Smeltes og omsmeltes; støpbare
Herdeplaster (duromere)
  danner nettverk ved høy temperatur eller ved additiver (tokomponentplaster og -lim)
  Harde
  Ikke smeltbare (dekomponerer)
Gummielastiske polymerer (elastomere)
  Oppviklede og innfiltrerte kjeder
  Ofte naturlig gummi (kautsjuk) som viktig ingredient

## Slide 38: Kompositter
Flere faser
Kombinere egenskaper
Stanse brudd
Sikring mot fullstendig brudd

## Slide 39: Komposittmaterialer
Isotrope
  Legeringer
  Cermets, hardmetall
Fiber
  Fiberforsterket plast
  Trematerialer
  Armert betong
Laminater
  Trematerialer
  Honeycomb
Overflate
  Herding
  Korrosjonsbeskyttelse
Figurer: E. Hornbogen: Werkstoffe, W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering, http://www.trbonders.co.uk/products.html

## Slide 40: Kompositter og kompositt-konstruksjoner er ofte sterke og seige Testing av vindmøllevinge. Boeing 787 maks. belastning.

## Slide 41: Materialsvikt
Duktilt eller sprøtt brudd
Materialtretthet
Korrosjon
Spenningsindusert korrosjon

## Slide 42: Biologiske kompositter – naturens egne konstruksjonsmaterialer

## Slide 43: Biokompatible og biomimetiske materialer
Biokompatible
  Kjemisk stabil grenseflate til vev
  Bindinger
  Biologisk aksept
  Implantater
    keramiske
    metaller (stål, titan, amalgam, gull…)
    Kompositter
Biomimetiske
  Materialer som mimer biologiske materialer
    Kompositter (tre, skjell…)
    Fotoniske

## Slide 44: Biomimetiske materialer; eksempel fotoniske sommerfuglvingeskjell; kan vi lage tilsvarende strukturer?

## Slide 45: Biomimetiske materialer Biomimetisk Al2O3 (venstre) vs perlemor fra muslingsskjell

## Slide 46: Oppsummering
Krefter – spenning
  Normal, skjær
Deformasjon
  Elastisk, plastisk, brudd
  Dislokasjoner
  Herding
    Fremmedatomer
    Utfellinger
    Dislokasjonshekting
    Korngrenser
Metalliske materialer
Keramiske materialer
Polymermaterialer
Kompositter
Biologiske kompositter
Biomimetiske og biokompatible materialer
Figur: W.D. Callister jr.: Materials Science and Engineering